自動ゴム硬度計P1-A型

一般ゴム（中硬さ）用のタイプＡデュロメータです。 新開発の高精度センサとマルチデータ表示、そして安定した測定に不可欠なモータドライブ定速定圧荷重機構を組み合わせた自動ゴム硬度計です。

特徴

■ワンプッシュ操作 ワンプッシュ操作で硬さ測定ができ、パソコンや専用プリンタ等への出力も可能です。

■フレキシブルジョイント

フレキシブルジョイント機構の採用でゴム硬さ測定のバラつきを解消、精密高再現性を実現。

■ダブルスライドシャフト ダブルスライドシャフトの採用により、昇降部の高さ調整後も元の測定位置を保持できます。

■マルチデータ マルチデータ（ピーク値・タイマホールド値・リアルタイム値）が表示でき、より多面的な硬さ測定が可能になりました。

■センサ取り換え センサの取り換えにより、JIS・ISO・ASTMなど各規格に準拠した硬さ測定が可能です。 なお、センサの取り換えに伴って、荷重分銅・フレキシブルジョイントの交換が必要となります。

■アプリケーションソフト 測定用アプリケーションソフトも標準添付。 ・測定開始、終了の操作。 ・ピーク値測定、タイマホールド値測定。 ・ワンアクションでExcelにデータ貼りつけ可能。 ※通信方法などの一部情報は公開いたします。 ※パソコンは付属しておりません（接続ケーブル標準付属）。

仕様

準拠規格 JIS K 6253 JIS K 7215 ASTM D 2240 ISO 7619 ISO 868 DIN 53505 押針形状mm 高さ2.50 35°円すい台形 端面φ0.79 加圧脚寸法mm 外径18.0 内径3.0 荷重方式 コイルスプリング式 スプリング荷重mN（g） 0ポイント 550（56) 100ポイント 8050（821） 最小読取値 0.1ポイント センサ降下速度制御 エアダンパ 高さ調整範囲mm 0～80 マルチデータ ・ピーク値 ・タイマホールド値（0～15秒の間で本体タイマスイッチから設定可能） ・リアルタイム値 外部出力 RS-232C（PC/PRINT切り替え） 電源 AC100V 2A 重量kg 約18 用途 一般ゴム・軟質プラスチック

外形寸法mm

オプション

プリンタ RS-232Cインターフェースで接続、 硬さデータをプリントアウトします。